Техническое требование

Смазочное масло для лубрикаторов высокого давления GREASE SEAL

776 GREASE SEAL 24 VIS−многоцеловая, полностью синтетическая, сверхводостойкая, пластичная смазка разработана обеспечивать долговременное смазывание, защищать от воды, противостоять воздействию химических реагентов в болшинстве неблагоприятных условий эксплуатации.

Цвет                                                                 золотисто-желтая

Текстура                                                          липкая жидкость

Запах                                                                мягкий

Температура вспышки                                      198°С

Рекомендуемый температурный диапазон        от +27°С до +55 °С

Срок годности                                                   не мене  два года

Требуемое количество	                    60 бочек

768 GREASE SEAL 12 VIS−многоцеловая, полностью синтетическая, сверхводостойкая, пластичная смазка разработана обеспечивать долговременное смазывание, защищать от воды, противостоять воздействию химических реагентов в болшинстве неблагоприятных условий эксплуатации.

Цвет                                                                 золотисто-желтая

Текстура                                                          липкая жидкость

Запах                                                                мягкий

Температура вспышки                                      198°С

Рекемендуемы температурный диапазон           от -23°С до +7 °С

Срок годности                                                   не мене  два года

Требуемое количество	                    20 бочек